##### ESPECIFICACIONES TECNICAS

INDICE:

1. 	Pintura con látex sobre cielorrasos.

2. 	Pintura con látex sobre paramentos interiores.

3.  	Pintura con látex impermeable sobre paramentos exteriores.

4. 	Pintura con esmalte sintético sobre metales (con tratamiento completo).

5. 	Pintura con esmalte sintético sobre metales.

6.	Pintura con esmalte sintético sobre maderas.

7.	Pintura con barnices sobre maderas.

8.	Limpieza de frentes por hidrolavado.

9.	Limpieza de frentes por hidroarenado.

10. 	Limpieza especial de frentes con productos químicos.

11. 	Protección “antigrafitti”.

12.	Reparación de revoques, sellado de grietas, y fisuras.

13.  	Arreglos de humedades.

14.	Reparación de material de frente tipo “piedra parís”

15.	Reparación de cielorrasos de yeso.

16.	Limpieza de maderas.

17.	Impermeabilización  de techos con o sin fibras.

- Impermeabilización de techos con o sin fibra más venda.

- Impermeabilización de techo con membrana asfáltica.

- Enduido plástico exterior-interior.

- Movilización de obra.

##### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Pintura con látex sobre cielorrasos.

Todas las superficies a tratar deben estar limpias, secas, exentas de polvo, grasas, o cualquier otro desmoldante. En caso de presentar hongos, tratar con agua lavandina al 10% en agua, enjuagar y dejar secar.

El Contratista deberá notificar a la Inspección cuando vaya a aplicar cada mano de pintura. Las diferentes manos se distinguirán dándoles distintos tonos del mismo color. En lo posible, se acabará de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente.

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que las superficies tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, marcas, chorreaduras, etc, en caso de imperfección en la superficie emplear enduido en capas finas. Una vez seca, y lijada la superficie, aplicar látex sobre cielorraso para nivelar la absorción de la superficie antes de pintar.

Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa, no se satisfacen las exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la Inspección de Obra, la Contratista dará las manos necesarias, además de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo adicional.

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a efectos de no manchar otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, muebles, panelerías, artefactos eléctricos o sanitarios, etc., en el caso que esto ocurra, será por su cuenta la limpieza o reposición de los mismos a solo juicio de la Inspección de Obra.

La Contratista deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano de pintura, las muestras de color y tono que la Inspección de Obra le solicite.

De no responder la pintura a la muestra aprobada se harán repintar las estructuras a solo juicio de la Inspección de Obra.

Comprende la pintura de cielorrasos, molduras y frisos interiores en locales de hasta 6 metros de altura.

Previo a la ejecución de los trabajos de pintura, la Contratista deberá efectuar todos los trabajos de reacondicionamiento de las superficies de los cielorrasos, molduras, en caso de molduras faltantes deberán recomponerse siguiendo los lineamientos de las existentes, buñas, ornamentos, etc., según le indique la Inspección de Obra.

Se utilizará pintura al látex acrílico antihongo para cielorrasos del tipo ALBALATEX, TERSUAVE CIELORRASOS, KEM CIELORRASOS, o calidad equivalente, en color y acabado a definir por la Inspección de Obra.

El procedimiento a seguir para la preparación y tratamiento de las superficies será el siguiente:

- Rasquetear y remover toda las pinturas y partículas flojas

- Recomponer molduras u ornamentos faltantes

- Dar una mano de fijador al agua, con base de color

- Aplicar enduido plástico al agua, para eliminar las imperfecciones, en capas delgadas

- Después de 8 horas lijar con lija mediana y quitar en seco el polvo resultante

- Aplicar látex para cielorrasos para nivelar la absorción de la superficie antes de pintar.

- Aplicar las manos de pintura al látex necesarias para su correcto acabado. La  primera se aplicará diluida con 10 % de agua y las siguientes puras

2. 	Pintura con látex sobre paramentos interiores.

Valen todas las especificaciones y consideraciones generales indicadas para el ítem 1.

Todos los restos de pintura que no hayan salido deberán rasquetearse a mano, las manchas que puedan persistir se tratarán según las características de las mismas.

Comprende la pintura de muros, columnas, frisos y demás superficies interiores en locales de hasta 6 metros de altura.

Previo a la ejecución de los trabajos de pintura, la Contratista deberá efectuar todos los trabajos de reacondicionamiento de las superficies de los muros, aristas, etc., según le indique la Inspección de Obra.

En caso de revoques flojos o caídos se deberán reparar según lo indique la Inspección de Obra; los arreglos deberán quedar a nivel con las superficies circundantes.

Se utilizará pintura al látex acrílico para interiores, del tipo ALBACRYL, TERSUAVE (lavable p/interiores), KEM LATEX, o calidad equivalente.

El color y el acabado será consensuado con la Inspección de Obra

El procedimiento a seguir para la preparación y tratamiento de las superficies será el siguiente:

- Rasquetear y remover toda las pinturas y partículas flojas, hasta llegar al revoque o hasta una capa de pintura fuertemente adherida, si la pintura fuese a la cal se procederá por algunos de los métodos antes mencionados.

- Dar una mano de fijador al agua, con base de color

- Aplicar enduido plástico al agua en capas delgadas, para eliminar las imperfecciones.

- Después de 8  horas lijar con lija mediana y quitar en seco el polvo resultante

- Aplicar las manos de pintura al látex necesarias para su correcto acabado. La  primera se aplicará diluida con 10 % de agua y las siguientes puras

- 3.  	Pintura al  látex impermeable sobre paramentos exteriores.

Valen todas las especificaciones y consideraciones generales indicadas para el ítem 1 y 2.

Comprende la pintura de muros, mojinetes, cornisas y demás superficies exteriores en edificios de hasta 10 metros de altura.

Previo a la ejecución de los trabajos de pintura, la Contratista deberá efectuar todos los trabajos de reacondicionamiento de revoques, buñas, cornisas, ornamentos, etc., según le indique la Inspección de Obra. En aquellos lugares donde haya revestimientos del tipo Piedra Paris se deberán ejecutar restauraciones del mismo. Ver ítem 12

Se utilizará pintura al látex acrílico, impermeable, para exteriores del tipo MURALBA, KEM LOXON, TERSUAVE FRENTES, RAKOTON o calidad equivalente, colores preparados por computadora a definir por la Inspección de Obra.

El procedimiento a seguir para la preparación y tratamiento de las superficies será el siguiente:

- Rasquetear y remover toda las pinturas y partículas flojas

- Reparar revoques flojos, ornamentos, cornisas y molduras.

- Reparar y verificar humedades de cimiento, bajadas de desagüe pluviales y rejillas

- Limpiar y desengrasar a fondo los paramentos

- Aplicar sellador fijador para exteriores con base de color

- Aplicar dos manos de pintura al látex acrílico impermeable para exteriores.

- Pintura con esmalte sintético sobre metales (con tratamiento completo)

Valen todas las especificaciones y consideraciones generales indicadas para el ítem 1.

- Comprende la pintura de piezas metálicas componentes de marcos y hojas de aberturas, celosías, perfiles, herrerías y demás elementos metálicos, en lugares de fácil accesibilidad.

- Previo a la ejecución de los trabajos de pintura, la Contratista deberá efectuar todos los trabajos de reacondicionamiento y ajuste de persianas, postigones, bisagras y demás elementos componentes de las carpinterías o herrerías, según le indique la Inspección de Obra.

- Se utilizará esmalte sintético del tipo ALBALUX, KEM LUSTRAL, TERSUAVE o calidad equivalente, acabados y colores a definir por la Inspección de Obra.

El procedimiento a seguir para la preparación y tratamiento de las superficies será el siguiente:

- Eliminar totalmente las pinturas y el óxido existentes mediante métodos manuales

( lija, viruta de acero, cepillo de alambre, etc.), en caso de ser necesario se podrá realizar,  arenado,  rasqueteado y lijado a fondo.

- Limpiar con solvente y desengrasante para eliminar totalmente la suciedad de obra

- Aplicar una mano de fondo sintético antióxido al cromato de zinc, cubriendo perfectamente todas  las superficies

- En caso de ser necesario, masillar con masilla al aguarrás, en capas delgadas.

- Aplicar fondo antióxido sobre las partes masilladas y lijar convenientemente

- Una vez secas las superficies serán pintadas como mínimo con una mano de fondo sintético y dos manos de esmalte sintético puro color a definir por la Inspección de Obra.

5.	Pintura con esmalte sintético sobre metales

Valen todas las especificaciones y consideraciones generales indicadas para el ítem 1 y para el ítem 4, pero sin incluir el reacondicionamiento, el arenado ni el tratamiento antióxido. Se deberá cotizar en este ítem solamente el lijado de las pinturas existentes y la aplicación de dos manos de esmalte sintético puro, color a definir por la Inspección de Obra

6.	Pintura con esmalte sintético sobre maderas

Valen todas las especificaciones y consideraciones generales indicadas para el ítem 1.

- Comprende la pintura de superficies de madera componentes de marcos y hojas. Previo a la ejecución de los trabajos de pintura, la Contratista deberá efectuar todos los trabajos de reacondicionamiento y ajuste de bisagras, fijaciones, herrajes y demás elementos componentes de las carpinterías, según le indique la Inspección de Obra.

- Se utilizará esmalte sintético de acabado semimate, del tipo ALBALUX, KEM LUSTRAL, SINTEPLAST, TERSUAVE o calidad equivalente.

El procedimiento a seguir para la preparación y tratamiento de las superficies será el siguiente:

- Limpiar con solvente y desengrasante para eliminar totalmente la suciedad de obra

- Aplicar una mano de fondo sobre todas las superficies

- Masillar  con  masilla  al  aguarrás,  en capas delgadas donde fuere menester

- Aplicar  fondo sobre las partes masilladas y lijar convenientemente

- Una vez secas las superficies serán pintadas como mínimo con una mano de fondo y dos manos de esmalte sintético puro

- Pintura con barnices sobre maderas

Valen todas las especificaciones y consideraciones generales indicadas para el ítem 1.

- Comprende la pintura de superficies de madera componentes de marcos y hojas de aberturas.

- El tipo de producto a utilizar como así también su acabado será consensuado con la Inspección de Obra las marcas a utilizar serán: PETRILAC, KEM LUSTRAL, CROMOSOL, TERSUAVE o calidad equivalente.

El procedimiento a seguir para la preparación y tratamiento de las superficies será el siguiente:

- Limpiar las superficies y eliminar manchas grasosas

- Lijar en seco.

- Aplicar una mano de barniz poliuretánico, laca o impregnante, según lo especifique la Inspección de Obra.

- Aplicar tres manos de barniz, laca o impregnante, respetando tiempos de secado entre mano y mano.

8 y 9.	  Limpieza de frentes con agua o arena a presión hasta 10 m de altura

Comprende la limpieza a fondo de distintos elementos de fachadas (muros, cornisas, aberturas, etc.) en edificios de hasta 10 metros de altura, a los efectos de eliminar totalmente el polvo, grasas, verdín, suciedad en general y partículas flojas o mal adheridas.

La Contratista deberá verificar las características y el estado de las superficies a limpiar y las condiciones en las que se realizarán los trabajos, antes de comenzar los mismos. En función de dicha evaluación, y con el acuerdo y aprobación de la Inspección de Obra, la Contratista determinará el procedimiento (hidroarenado y/o hidrolavado) y las presiones a utilizar en cada tipo de superficie, a los efectos de preservar la integridad física de los paramentos y componentes de las fachadas.

Todos los restos de pintura que no hayan salido con el hidrolavado deberán rasquetearse a mano, las manchas que puedan persistir se tratarán según las características de las mismas.

En caso de revoques caídos o flojos se deberá picar la zona y posteriormente aplicar mortero impermeable, grueso y fino que fuera necesario. Los arreglos deberán quedar a nivel  con las superficies circundantes.

La Contratista deberá colocar, a su exclusivo cargo, las protecciones que fueran exigidas por el Reglamento de Edificación vigente de la ciudad de Rosario, como así también toda otra medida de seguridad que sea indicada por la Inspección de Obra.

Los gastos que se originen por la utilización de andamios, elevadores hidraúlicos, balancines y/o cualquier otro medio de elevación o suspensión, en los casos que fuera necesario para la realización de los trabajos, correrán por cuenta y cargo de la Contratista.

Los andamios deberán cubrir la totalidad de los lugares de trabajo, debiendo la Contratista dejarlos colocados durante todo el plazo de la obra y hasta que la Inspección ordene su desarme total o parcial, según juzgue necesario.

La estructura de sostén será de madera o de acero y deberá descansar sobre tacos de madera, debiendo estar preparada para soportar los esfuerzos a la que se verá sometida en el transcurso de los trabajos. El piso operativo de los andamios será de tablones de madera o de chapa de una resistencia suficiente como para asegurar su estabilidad y soportar las cargas a las que serán sometidos.

Los andamios tendrán incorporados protecciones para evitar la caída de polvo y cualquier otro elemento. Estas protecciones podrán ejecutarse con maderas, polietileno de alta densidad o tejidos de fibra sintética, de acuerdo con las exigencias de la Inspección de Obra.

10.	Limpieza especial de frentes con productos químicos.

Comprende la limpieza a fondo de distintos elementos de fachadas (muros, cornisas, aberturas, etc.) con superficies de material de frente o revoques comunes, en edificios de hasta 10 metros de altura, a los efectos de eliminar totalmente los “grafittis”, sombras de “grafittis” y todo tipo de manchas producidas por productos derivados del petróleo.

La limpieza de las superficies se llevará a cabo con productos químicos biodegradables y no contaminantes, que aseguren la correcta remoción de las pinturas y suciedades, sin alterar, corroer ni degradar los materiales de las superficies.

El Contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias para el manipuleo de los productos a utilizar. El personal afectado a la obra, deberá utilizar guantes de goma, protectores para la vista, vestimenta apropiada, etc., debiendo el Contratista observar las medidas de seguridad que establezca la Inspección de Obra.

a)-Eliminación de “grafitis”

Los productos a utilizar serán detergentes o tensioactivos (con N-Metil-Pirrolidona y detergentes) que actuarán como desengrasadores de la piel, deberán tener un bajo grado de evaporación y ser aptos para trabajar sobre todo tipo de superficies, por ejemplo: granito, mármol pulido, yeso, hormigón, metales, madera tratada, azulejos, ladrillos y plástico.

b)-Eliminación de suciedades

Los productos a utilizar serán removedores alcalinos (con hidróxido potásico, metasilicatos, alcanosulfonato y glicol) para utilizar en todo tipo de limpieza, especialmente para disolver productos con base de petróleo. En caso de que la superficie a tratar tenga varias capas de pintura se aconseja lastimar dicha superficie para facilitar la penetración y remoción de dichas capas de pintura. La aplicación debe hacerse en capas gruesas y uniformes. Dejar actuar el producto hasta que ablande las capas de pintura, este tiempo puede variar de acuerdo a la cantidad de capas que posea la superficie tratada.

c-)Eliminación de “sombras de graffitis”

Los productos a utilizar serán removedores con agentes thixotrópicos

(hidróxidopotásico, metasilicatos,  ácido fosfórico, edta acid e isopropilalcohol).

Todos los Oferentes deberán detallar por escrito, junto con la cotización, los procedimientos y productos a utilizar en cada caso y en cada tipo de superficie a limpiar. No se aceptarán, para el tipo de suciedades incluidas en este ítem, limpiezas por medio de hidrolavado, hidroarenado, arenado u otra técnica no especificada.

d)-Lavado de superficies

La acción de los productos químicos antes mencionados se complementará con la utilización de máquina de agua caliente a rangos de presión y temperatura adecuados al estado de conservación del material (menor a 100 bar).

Para cada situación (pintada, grafittis, contaminación, etc.), se elegirá el removedor o quitasombra más adecuado, a juicio de la Inspección de Obra.

En todos los casos se respetará el tiempo de actuación de cada producto de acuerdo a las condiciones de temperatura y humedad ambiente. Para el lavado con agua caliente se trabajará rociando con un ángulo de boquilla comprendido entre 15° y 20° a una distancia no menor a 20 cm de la pared y con movimientos homogéneos con el objeto de evitar el efecto espátula.

La Contratista tendrá especial cuidado con los valores de presión y temperatura del agua de trabajo para evitar dañar el material.

10. 	Protección “antigrafitti”.

Una vez realizadas las tareas señaladas en el ítem anterior se procederá a proteger las superficies con un material a base de microceras (compuestos por siloxanos, alcohol, microceras cristalinas) sin contenido de siliconas ni barnices, con el objeto de evitar la penetración de la contaminación o pintadas futuras.

Toda suciedad futura deberá poder eliminarse simplemente con agua a presión con temperatura.

Antes de comenzar los trabajos, la Inspección de Obra exigirá a la Contratista la demostración de los productos a utilizar, tanto para la limpieza como para la protección de superficies. Los gastos que se originen por las distintas demostraciones correrán por cuenta y cargo de la Contratista. Para hacer efectiva la demostración se procederá de la siguiente manera:

- En la superficie grafitada se procederá a sacar el grafitti y se dejará secar la superficie

- A las 24 horas se aplicará la protección con dos o tres manos (según el tipo de superficie) dejando secar cada una de las manos a aplicar

- Después de 24 horas (como mínimo) de aplicada la última mano de protección se grafitará la superficie

- A las 24 horas se eliminará el grafitti, utilizando simplemente con agua a presión con temperatura.

12.	Reparación de revoques, sellado de grietas y fisuras

Comprende la reparación, refacción y/o completamiento de revoques interiores o exterores en locales de hasta 10 metros de altura. Los paramentos a revocar se limpiarán minuciosamente, quitando las partes no adheridas y humedeciendo el paramento con agua.

Antes de comenzar el revocado de un paramento, se verificará el perfecto aplomado de los planos y el paralelismo de las mochetas o aristas, según corresponda.

Los paños revocados, remiendos, parches, etc., no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas u otros defectos cualesquiera, y las aristas serán perfectamente rectas.

En caso de existir reparaciones viejas que estén fuera de plomo con referencia al revoque existente se deberá picar y rectificar respetando la terminación del muro preexistente.

Se aplicará un jaharro grueso de base preparado con un mortero constituido por una (1) parte de cemento de albañilería y tres (3) partes de arena.

La terminación se realizará mediante un enlucido que se ejecutará con material preparado (fino a la cal) totalmente integrado, del tipo Stuko o calidad equivalente a juicio exclusivo de la Inspección de Obra, que cumpla con las normas DIN 18550 y con un espesor máximo de 3 mm en cada capa.

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a efectos de no manchar o dañar otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, muebles, panelerías, artefactos sanitarios, etc., pues en el caso que esto ocurra, será por su cuenta la limpieza o reposición de los mismos a solo juicio de la Inspección de Obra.

- 13.	Arreglos de humedades

Previo a los trabajos de pintura se deberán arreglar las humedades visibles en la totalidad de los muros exteriores. Dichas humedades se deberán tratar con mortero de cemento y arena e impermeabilizantes tipo CERESITA o similar, o bien deberá consultarse la solución con la Inspección de Obra.  El ítems  incluye el picado de revoque, la limpieza y la aplicación del mortero impermeable.

14.	Reparación de material de frente tipo “piedra parís”

Valen todas las especificaciones y consideraciones generales indicadas para el ítem 12.

En el caso en que el Edificio presente como terminación material de frente se deberá respetar dicha terminación. Para lo cual se deberá  tener en cuenta en los arreglos a realizar, terminación, color, granulometría, de lo existente quedando lo más similar al revoque preexistente.

Todos los revoques que necesiten refacción deberán ser verificados conjuntamente con la Inspección de Obra.

15.	Reparación de cielorrasos de yeso

- Comprende la reparación, refacción y/o completamiento de cielorrasos de yeso en locales de hasta 6 metros de altura.

- Se llevará a cabo una limpieza del sector, desprendiendo las partes flojas o mal adheridas. Luego se reacondicionarán los listones y se repondrá el metal desplegado faltante o deteriorado con planchas N° 26 del tipo pesado, cuidando que cada chapa recubra lateralmente las adyacentes 3 cm por lo menos.

- Sobre esta estructura refaccionada se aplicará una primera mano de yeso negro de aproximadamente 15 mm de espesor. Para la terminación se dará una capa de yeso blanco (marca Iggam, Tuyango o calidad equivalente) de 10 mm de espesor, con un 30 % de cemento.

- Las superficies de los cielorrasos reparados no deberán presentar ondulaciones, alabeos,  fisuras ni discontinuidades en su plano. Todas las aristas vivas de los cielorrasos se terminarán con cantoneras adecuadas.

- El Contratista será el responsable de la coordinación de los gremios que deban realizar instalaciones dentro del cielorraso.

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a efectos de no manchar o dañar otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, muebles, panelerías, artefactos sanitarios, etc., pues en el caso que esto ocurra, será por su cuenta la limpieza o reposición de los mismos a solo juicio de la Inspección de Obra.

16.	Limpieza de maderas

En caso de utilizar removedores para la limpieza de maderas con varias capas de pintura se aconseja lastimar dicha superficie para facilitar la penetración y remoción de dichas capas de pintura.

La aplicación debe hacerse en capas gruesas y uniformes. Dejar actuar el producto hasta que ablande las capas de pintura, este tiempo puede variar de acuerdo a la cantidad de capas que posea la superficie tratada. Tener en cuenta que en muchos casos puede ser necesario la aplicación de mas de una mano de removedor. Una vez floja la superficie tratada quitar con espátula o viruta de acero. Lavar con abundante agua.

Terminada la remoción, aplicar según lo especifique la Inspección de Obra impregnante, laca o barniz.

17.	Impermeabilización de techos con o sin fibras

Comprende la reparación, de techos y azoteas que presentaran problemas de filtraciones. En caso de que la superficie a tratar presente grietas o fisuras se deberá reparar, si presenta moho o verdin limpiar con ácido muriático diluido al 10% en agua enjuagar y dejar secar muy bien.

Si la superficie a tratar estuviese pintada asegurarse que la pintura este firme y en buenas condiciones lavar y lijar antes de aplicar la pintura.

Previa a aplicar el impermeabilizante verificar el correcto funcionamiento de rejillas y desagües pluviales.

18.	Impermeabilización de techos con o sin fibra más venda

Comprende la provisión de mano de obra, materiales y equipos para la impermeabilización de canaletas pluviales, mojinetes y cornisas, en lugares de difícil accesibilidad a aproximadamente 10 metros de altura sobre nivel de piso.

Previamente, las canaletas, mojinetes y cornisas deberán ser perfectamente limpiados, reparados y sellados, de acuerdo a lo especificado en los ítems anteriores.

Luego se procederá a aplicar cuatro manos de impermeabilizante líquido de base acrílica del tipo PLAVICON, RECUPLAST, TERSITECH, o equivalente. La primera mano se dará diluida en agua al 50 %. Entre la segunda y tercer mano se colocará una manta elástica geotextil no tejida de filamentos continuos de poliester de 140 g/m2 del tipo VELO PLAVICON, TREVIRA de SIKA, o equivalente a juicio exclusivo de la Inspección de Obra.

19.	Impermeabilización de techos con membrana asfáltica

Comprende la provisión y colocación de membrana asfáltica de 4 mm de espesor (con alma de polietileno) del tipo Ormiflex, Novasfalt, o calidad equivalente, que cubrirá la totalidad de la superficie con los solapes indicados por la Inspección de  Obra.

El Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios para evitar el tránsito de personas o el apoyo de equipos, herramientas o andamios directamente sobre la membrana colocada, y dispondrá los medios adecuados para evitar todo tipo de daños a la misma, siguiendo estrictamente las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra.

20.	Enduido plástico interior-exterior

Comprende la provisión de material y mano de obra para la aplicación de enduido plástico en aquellas superficies que indique la Inspección de Obra.

La aplicación se deberá realizar, previa limpieza de la superficie, en capas delgadas lijando entre mano y mano y respetando el tiempo de secado, hasta que las superficies queden perfectamente terminadas según criterio de la Inspección de Obra.

21.	Movilización de obra

21.1	Cartel de Obra

El Contratista deberá colocar un (1) cartel de obra por cada frente de trabajo, de chapa de acero plegada y montada sobre bastidores, pintado y rotulado, con las características, ubicación y textos que serán determinados oportunamente por la Inspección de Obra.

21.2	Cercado y protecciones de Obra

El Contratista deberá colocar en todo el perímetro de la Obra, o bien en sectores parciales de trabajo, un cercado de protección que impida el acceso de personas y/o vehículos, con las entradas correspondientes, según indique la Inspección de Obra. Deberá montar, en forma total o parcial, pasarelas peatonales perfectamente cercadas, señalizadas y de las dimensiones establecidas en el Reglamento de Edificación de la ciudad de Rosario. Asimismo, el Contratista deberá proveer y montar pasarelas o rampas provisorias de acceso a viviendas, cocheras, galerías y/o locales comerciales, con las medidas de seguridad correspondientes.

21.3	Limpieza de Obra

Al concluir cada etapa y a la finalización del total de los trabajos de la Obra, el Contratista deberá realizar una profunda limpieza en todos los sectores en donde se haya intervenido, la que será supervisada y aprobada por la Inspección de Obra. La Obra deberá ser entregada de manera de poder ser utilizada inmediatamente, debiendo el Contratista retirar todo tipo de residuos, material excedente, equipos y herramientas, una vez culminados todos los trabajos.

21.4	Tomas fotográficas

Antes de comenzar, durante la ejecución y al finalizar los trabajos encomendados, el Contratista deberá obtener una serie de fotografías que documenten los distintos aspectos de la marcha de los mismos. Se tomarán como mínimo cuarenta (40) tomas fotográficas de cada etapa.

La Inspección determinará el tema y la oportunidad de obtención de cada fotografía, debiendo el Contratista entregar copias digitales de alta resolución en colores, en archivos gráficos del tipo JPG o similar. Las fotografías pasarán a ser propiedad de la Municipalidad y estarán destinadas a integrar los archivos de la misma.

PLANILLA DE COTIZACION

##### PRESUPUESTO OFICIAL: $ 90.000.-

| Item | #### Designación | Un | Cantidad (1) | Modulo Corrector Ofertado (2) | Total de Módulos Ofertados (1 x 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pintura con látex sobre cielorrasos | m2 | 100 |  |  |
| 2 | Pintura con látex sobre paramentos interiores | m2 | 400 |  |  |
| 3 | Pintura con látex impermeable sobre paramentos exteriores | m2 | 900 | 1.00000 | 900 |
| 4 | Pintura con esmalte sintético sobre metales (tratamiento completo) | m2 | 400 |  |  |
| 5 | Pintura con esmalte sintético sobre metales | m2 | 100 |  |  |
| 6 | Pintura con esmalte sintético sobre maderas | m2 | 100 |  |  |
| 7 | Pintura con barnices sobre madera | m2 | 150 |  |  |
| 8 | Limpieza de frente por hidrolavado | m2 | 600 |  |  |
| 9 | Limpieza de frente por hidroarenado | m2 | 300 |  |  |
| 10 | Limpieza especial de frente con productos químicos | m2 | 200 |  |  |
| 11 | Protección antigrafitti | m2 | 200 |  |  |
| 12 | Reparación de revoques, sellado de grietas y fisuras | m2 | 150 |  |  |
| 13 | Reparación de desagües arreglo de humedades | ml | 100 |  |  |
| 14 | Reparación de material de frente | m2 | 200 |  |  |
| 15 | Reparación de cielorraso de yeso | m2 | 100 |  |  |
| 16 | Limpieza de maderas | m2 | 100 |  |  |
| 17 | Impermeabilización de techos con o sin fibras | m2 | 200 |  |  |
| 18 | Impermeabilización de techos con o sin fibras más venda | m2 | 200 |  |  |
| 19 | Impermeabilización de techos con membrana asfáltica | m2 | 160 |  |  |
| 20 | Enduido plástico exterior-interior | m2 | 200 |  |  |
| 21 | Movilización de obra | gl | 1 |  |  |
|  | ### CANTIDAD TOTAL DE MODULOS OFERTADOS |  |  |  |  |

Resumen:

| Cantidad Total de Módulos: |  | Unidades | (A) |
| --- | --- | --- | --- |
| Precio Unitario del Módulo: |  | $/módulo | (B) |
| Subtotal: (A x B) |  | $ | (C) |
| PRECIO TOTAL: (C) |  | $ |  |

Son Pesos: ...........................…..........…..................................................................................  ......................................................................…............….........................................................

Las cantidades podrán ser cambiadas por la Inspección de Obra de acuerdo a las necesidades, hasta consumir la cantidad total de módulos

##### PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA APLICACION

DE LA METODOLOGÍA DE REDETERMINACION DE PRECIOS

La obra se ha subdivido en ítems de acuerdo a la planilla de cotización adjunta. Para cada ítem se redeterminarán los precios de la siguiente manera:  PRi  = PBi  x  FR

Donde: 	PRi = Precio Unitario redeterminado del ítem “i”

PBi = Precio Unitario Básico, esto es al mes de la oferta, del ítem “i”

FR = Factor de Redeterminación propio de cada ítem

Expresión general de la fórmula del Factor de Redeterminación (FR)

MAT1               MO1              EM1

FR = a1*(--------) + a2 * (--------) + a3*(--------)  	Donde:

MAT0               MO0              EM0

FR = Factor de redeterminación de cada ítem

MAT1/MAT0 = Coeficiente que mide la variaciones de los precios de los materiales, mediante la fórmula polinómica que se desarrolla en el punto 1. Pondera la incidencia de las variaciones de precios de los materiales representativos en cada ítem

MO1/MO0 = Coeficiente que mide la variación de los precios del rubro Mano de Obra

EM1/EM0 = Coeficiente que mide la variación de los precios del rubro Equipos y Máquinas

a1, a2, a3 = Parámetros de ponderación, representan la incidencia de los rubros en el precio total del ítem

1.  	Variación de precios del rubro Materiales.

El coeficiente que mide la variación de los precios del rubro Materiales (MAT1/MAT0), se determinará aplicando la siguiente expresión que pondera incidencia de la variación de los materiales representativos de cada ítem y reajusta el total de los materiales del ítem.

MAT1	          Ma1                Mb1                Mn1

-----   =  m1* (-------) + m2 * (--------) + mi*(--------)  	Donde :

MAT0              Ma0                Mb0                Mn0

Ma, Mb, Mn = Indices o valores adoptados de los materiales representativos del ítem

m1,m2,mi = Parámetros de ponderación, representan la incidencia de los materiales en el precio total del ítem

2. 	Variación de precios del rubro Mano de Obra:

El coeficiente (MO1/MO0), se determinará de acuerdo a la variación informada por el INDEC.

3.  	Variación de precios del rubro Equipos y Máquinas:

El coeficiente (EM1/EM0), se determinará de acuerdo a la variación informada por el INDEC.

NOTA 1: Los componentes de la fórmula serán calculados con dos decimales con redondeo simétrico. El factor de redeterminación se aplicará con dos decimales.

NOTA 2: Los parámetros de ponderación an y mn se mantendrán fijos e inamovibles

NOTA 3: Todos los precios para el cálculo de los coeficientes del rubro Materiales serán suministrados por la Dirección General de Estadísticas de la Municipalidad de Rosario.

##### GRUPO 1

a1 = 0,55

a2 = 0,35

a3 = 0,10

Ma = pintura al látex  “ 1° de 4 lts.”  (Pinturas y ácidos)

Mb = esmalte sintético  (Pinturas y ácidos)

Mc = ácido muriático ( Damajuana de 23 Kg. )

Md = aguarrás mineral ( Lata de 20 lts. )

m1 = 0,50

m2 = 0,40

m3 = 0,05

m4 = 0,05

##### GRUPO 2

a1 = 0,60

a2 = 0,25

a3 = 0,15

Ma = material de frente  IGGAM - bolsas de 50 kg. ( Revestimiento )

Mb = yeso blanco en bolsas de 42 kg.  ( Aglomerantes )

Mc = velo de vidrio hilado ( Aislante )

Md = imprimación asfáltica ( Combustibles, lubricantes y asfaltos )

m1 = 0,55

m2 = 0,25

m3 = 0,10

m4 = 0,10

GRUPOS DE ÍTEMS

| GRUPO | ITEM | DESIGNACION |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | Pintura con látex s/ cielorraso |
| GRUPO 1 | 2 | Pintura con látex s/ paramentos interiores |
|  | 3 | Pintura con látex impermeable s/ paramentos exteriores |
|  | 4 | Pintura con esmalte sintético s/metales – con tratamiento completo |
|  | 5 | Pintura con esmalte sintético s/metales |
|  | 6 | Pintura con esmalte sintético s/maderas |
|  | 7 | Pintura con barnices s/maderas |
|  | 21 | Movilización de obra |
|  | 8 | Limpieza de frente por hidrilavado |
| GRUPO 2 | 9 | Limpieza de frente por hidroarenado |
|  | 10 | Limpieza especial de frente con productos químicos |
|  | 11 | Protección antigrafitti |
|  | 12 | Reparación de revoques, sellado de grietas y fisuras |
|  | 13 | Arreglos de humedades |
|  | 14 | Reparación de material de frente |
|  | 15 | Reparación de cielorraso de yeso |
|  | 16 | Limpieza de maderas |
|  | 17 | Impermeabilización de techos con o sin fibras |
|  | 18 | Impermeabilización de techos con o sin fibras mas venda |
|  | 19 | Impermeabilización de techos con membrana asfáltica |
|  | 20 | Enduido plástico interior – exterior. |

CARTELERÍA DE OBRA

El Contratista queda obligado a colocar en la Obra un (1) cartel por cada frente de trabajo, según modelo adjunto, y con las siguientes referencias:

Disposición:

Horizontal

Material utilizado:

Chapa de acero pintado con esmalte sintético, sobre bastidor de madera

Colores:

Naranja Pantone 165, Blanco y Negro

Textos:

Rotulados en vinilo autoadhesivo color blanco

Tipografía título:

Univers condensed bold

Tipografía texto descriptivo:

Univers condensed regular

Tipografía títulos de presupuesto, plazos, etc.:

Univers condensed bold

Tipografía información de presupuesto, plazos, etc.:

Univers condensed regular

Cierre:

Logotipo rotulado de la Municipalidad de Rosario

Modelo de cartel